MP Interconsulting

Monsieur Miodrag Prokic

Marais 36

CH 2400 Le Locle

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 2008

RAPPORT D'ESSAI N° 07M1780

| Votre commande / réf | Réception des objets | Exécution de l'essai | Opérateur |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PYE |

Extraction d’or dans l’eau régale à partir de minéraux à base silicate avec 5 ppm d’or.

Mandat:

Extraction d’or dans l’eau régale à partir de silicates contenant 5 ppm d’or avec une installation ultrasonique.

Objets d'essai:

Roche jordanienne à base de silicie (99.5 % SiO2) contenant 5 ppm d’or

Méthode:

Dans un ballon rond de 2000 ml est introduit la matière à extraire concassée ainsi que de l’eau régale (HCl / HNO3 3 :1) à raison de 1 ml / g. Un aliquote de 10 ml est extrait après 10, 20 , 40 et 60 minutes. L’or est dosé en sous-traitance par ICP-AES.

Résultats:

Fig. 1. Concentration en or mesurée par ICP-AES.

| Echantillon | Au mg/l | Observations |
| --- | --- | --- |
| 1. Blanc eau régale | < 0.1 | 418 g matière concassée |
| 2. 10 min. | 1.41 | 400 ml aqua regia |
| 3. 20 min. | 2.25 | Avec ultrason |
| 5. 40 min | 3.76 |  |
| 7. 60 min | 4.50 |  |
| 8. 10 min. | < 0.1 | 293 g matière concassée |
| 9. 20 min. | 0.23 | 300 ml aqua regia |
| 11. 40 min. | 0.31 | Sans ultrason |
| 12. 60 min. | 0.50 |  |

PX Holding S.A.

Dépt. R&D

Dr. L. Réclaru        P.-Y. Eschler